1. AMAÇ

Bu talimat 50 kN kapasiteli Nokta Yükleme cihazının (Dinç Marka) kullanım ilkelerini, çalışma koşullarını ve bakım yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Koruma Laboratuvarı’nda bulunan 50 kN kapasiteli Nokta Yükleme cihazının kullanımını ve bakımını kapsar.

3. TANIMLAR

kN: kilonewton

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve görevlileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. CİHAZ VE MALZEMELER

- Yük okuma hassasiyeti 0,001 kilonewtondur.

5.2. NUMUNE HAZIRLAMA VE ÇEVRE ŞARTLARI

- Cihazı titreşimden en az etkilenecek şekilde düz ve sabit bir zemine yerleştiriniz.

5.3. KULLANIM

- Güç kablosunu prize takınız.

- Gösterge cihazının açılmasını bekleyiniz.

- Yüksüz konumdayken “sp” tuşunun yanında yer alan “T” tuşuna basınız.

- Deney malzemesini kırma başlıkları arasına yerleştiriniz.

- Hidrolik ünitenin vanasını saat yönünde çevirerek kapatınız.

- Metal çubuğu hidrolik üniteye takarak “basma-kaldırma” hareketi ile yüklemeyi başlatınız.

- Test malzemesinin kırılması ile deney sonlandırıldığında kırılma yük değeri ekranda sabitlenecektir.

- Tekrar deney yapılacaksa dijital göstergenin en sağında yer alan “O” tuşuna basarak maksimum değeri hafızadan siliniz ve yeni deneyi başlatınız.

- Deney sonlandırıldığında hidrolik ünitenin vanasını saat yönünün tersine çevirerek içindeki yağı boşaltınız.

- Güç kablosunu prizden çıkarınız.

- Cihazın yük okuma sonrası kırılma yük değeri ekranda sabit kalmıyorsa;

- Dijital göstergedeki “sp” tuşunun yanındaki “T” tuşuna basınız.

- Ardından “sp” tuşuna uzunca basınız.

- Ekranda 000.001 yazmıyorsa “T” tuşlarını kullanarak dijital göstergeyi 000.001 olarak düzenleyiniz ve dijital göstergenin en sağında yer alan “O” tuşuna 4 defa basınız.

- “sp” tuşunun yanındaki “T” tuşuna basıldığında sesli uyarı verecektir.

- Yeni bir deneye başladığınızda artık ekranda kırılma yük değeri sabit kalacaktır.

- Eğer ekranda yüksüz konumdayken 0 değerinden fazla ya da eksik bir değer çıkıyorsa, en soldaki test tuşuna basınız, ardından “sp” tuşuna basınız.

- “sp” tuşunun yanında yer alan “T” tuşuna 3 defa basınız, kalibrasyon yazısı çıktığında dijital göstergenin en sağında yer alan “O” tuşuna 3 defa basınız.

- Daha sonra test tuşunun yanında yer alan “0” tuşuna basınız.

- Son olarak test tuşuna basıldığında ekranda 0.000 değeri görülecektir.

- Ölçüm yapmak için “sp” tuşunun yanında yer alan “T” tuşuna basarak deneye başlayınız.

5.4. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Cihaz deney sonucunu kaydetmediği için deney sonucunu not almayı unutmayınız.

- Deney gerçekleşirken, cihazın önünde yer alan koruyucu pleksi cam açılmamalıdır.

- Cihazı kullanacak kişi deney sonunda kırılacak test malzemesinin sıçramasına ve parça atmasına karşı her ne kadar koruyucu pleksi cam olsa da baret, gözlük vb. takarak önlemlerini almalıdır.

5.5. CİHAZ BAKIM-ONARIM

- Her kullanım sonrası cihazın temizliğine özen gösterilmeli, cihazın etrafındaki malzeme kalıntıları ve tozları temizlenmelidir.

- Bakıma başlamadan önce kullanıcının güvenliği için ünitenin kablosunun fişten çıkarılmış olması gerekmektedir.

- Cihaz için ayrı bir bakım prosedürü önerilmemektedir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.