1. AMAÇ

Bu talimat Polarizan Mikroskop cihazının kullanım esaslarını, bakımını ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Koruma Laboratuvarı’nda bulunan Polarizan Mikroskopun kullanımını ve bakımını kapsar.

3. TANIMLAR

- Oküler (Göz Merceği): Mikroskop tüpünün üst kısmına monte edilmiş ve objektiften gelen görüntüyü büyütmeye yarayan parçadır.

- Objektif: Revolver üzerine monte edilmiş, mikroskopta görüntü büyütmek için kullanılan farklı büyütmelere sahip optik parçadır.

- Oküler diyoptri ayar halkası: Mikroskopta farklı kullanıcılara göre göz odaklama seviyelerinin ayarlanabilmesi için oküler üzerinde bulunan parçadır.

- İnce kesit: İnorganik tarihi malzemelerin (kayaç, taş, harç, sıva, seramik vb.) mineralojik ve petrografik özelliklerinin belirlenmesi için 0.003 mm kalınlığında inceltilerek lama yapıştırılması ile hazırlanan örneklerdir.

- Tek nikol: Işıkla etkileşen bir prizmadan oluşan polarizörün devrede olduğu durumdur.

- Çift nikol: Işıkla etkileşen prizmalardan oluşan hem polarizörün hem de analizörün devrede olduğu durumdur.

- Revolver: Üzerinde objektifleri taşıyan hareketli (dönebilen) parçadır.

4. SORUMLULUKLAR

Polarizan mikroskobun kullanımından laboratuvar sorumlusu ve görevlileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. CİHAZ VE MALZEMELER

- X5, x10, x40, x80 büyütmeli objektiflere sahiptir.

- İletilen ışık (transmitted light), yansıtılmış ışık (reflected light) ve karışık ışık (mixed light) olmak üzere 3 aydınlatma modu bulunmaktadır.

- Mikroskobun üst kısmına adapte edilen BEL marka kamera ile bilgisayara bağlanarak görüntü alınabilmektedir.

5.2. NUMUNE HAZIRLAMA VE ÇEVRE ŞARTLARI

- Mikroskop her türlü laboratuvar ve araştırma ortamına uygun yapıdadır.

- Cihaz titreşimden en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

5.3. KULLANIM

- Mikroskobun fişinin takılı olduğundan emin olunuz.

- Mikroskobun koruma kılıfını çıkarınız.

- Mikroskobun tabanında sol tarafta bulunan yeşil “O/I” düğmesini “I” konumuna, yine sol tarafta bulunan “Up/Down (I/II)” düğmesini “Down (I)” konumuna getirerek ışık kaynağını açınız.

- Mikroskobun tabanında sağ tarafta bulunan düğme ile ışığın parlaklık ayarını yapınız.

- İncelenecek numunenin ince kesitini mikroskop tablasının ortasına yerleştiriniz.

- Oküler üzerinde gözler arası mesafeyi ayarlayınız.

- En küçük büyütmeli objektifi hazır konuma getiriniz.

- Oküler diyoptri ayar halkası, büyütme ve odak ayarlama düğmeleri ile görüntü alarak görüntüyü netleştiriniz.

- İncelenecek olan numuneye göre gerekli büyütme objektiflerini revolver yardımı ile değiştiriniz.

- Mineralojik analiz için numune tek nikol ve çift nikol kullanılarak incelenir. Tek nikol incelemede mikroskobun sağ tarafında bulunan analizör (analyzer) devre dışı bırakılır, çift nikol incelemede ise devreye sokulur.

- Görüntüyü bilgisayara aktarmak için, kameranın kablosunu bilgisayara takınız.

- BEL Eurisko programını açarak, görüntüyü kaydediniz.

- İnceleme işlemi bittikten sonra “O/I” düğmesinden ışığı kapatınız, numuneyi en küçük büyütmeli objektifi ayarlayarak tabladan alınız ve programı kapatınız.

- Mikroskop fişini prizden çıkarınız.

- Koruma kılıfı ile mikroskobu kapatınız.

5.4. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Mikroskop titreşimden en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

- Mikroskobu tozdan korumak için koruma kılıfı kullanılmalıdır.

- Parçaların, özellikle de mikroskop gövdesinin yerine oturduğundan emin olunmalıdır.

- Mikroskop çarpma ve düşmeye karşı dikkatle korunmalıdır.

5.5. CİHAZ BAKIM-ONARIM

- Mikroskop tozdan ve nemden korunmalıdır.

- Yumuşak dokulu bir bez ile oküler ve objektifler periyodik olarak silinmelidir.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.